1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru malowania wewnętrznego.

1.2.  Zakres robót objętych SST

Zakres robót objętych SST obejmuje malowanie wewnętrzne pomieszczeń parteru, piwnic, hallu z klatką schodową w pawilonie ,,G” /stołówka / wraz

z łącznikiem.

1.3.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wyda-

nymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm,

aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót

malarskich zgodnie z zamówieniem

- wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane

- wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót

- procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący ,,jak, kiedy, gdzie

i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może

być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe –ustalenia podane w dokumentacji przetargowej zawiera-

jącej dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich

zgodność z dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST.

1.5.Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy wyrównać

i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, następnie zagruntować.

2.  MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowa-

nia podano w ST.

2.2.Założenia szczegółowe

Na obiekcie przewiduje się zastosowanie:

- suchych zapraw szpachlowych / przygotowanie powierzchni /

- farb emulsyjnych akrylowych

- farb olejno-żywicznych lub olejno-pokostowych

- masy elastycznej akrylowej

- kolorystykę malowania należy ustalić w trakcie wykonawstwa z kierownikiem  stołówki

- zastosowane materiały winny być dopuszczone do stosowania w obiektach zbiorowego żywienia i posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty higieniczne itp.

3.  SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.

3.2.Sprzęt i narzędzia

Wykonawca przystępujący do wykonania powłok malarskich zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- pędzle i wałki malarskie

- wiadra

- szpachelki

- lutlampy do opalania

W przypadku stosowania mechanicznego wykonania powłok malarskich apa-

raty do natrysku mechanicznego i pneumatycznego.

4.  TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.

4.2.Transport materiałów malarskich nie wymaga specjalistycznych środków

transportu.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.

5.2.Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończ-

ne wszystkie zamurowania przebić i bruzd, osadzenia ościeżnic okiennych.

Elementy już wykonane należy zabezpieczyć przed zachlapaniem.

Powierzchnię nowych tynków cem-wap należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy i zachlapań a następnie powierzchnię tynku odkurzyć. Ewentualne szczeliny przy ościeżnicach drzwi i okien wypełnić elas-

tyczną masą akrylową.

5.3.Przygotowanie podłoża

Podłoże pod malowanie emulsyjne  winno być zagruntowane farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1 : 3 z tego samego rodzaju farby z jakiej wyko-

nywana będzie powłoka malarska. Przy malowaniu tynków wyrobami ftalowy-

mi gruntowanie pokostem 1 : 1 / pokost : benzyna lakiernicza /

5.4.Wykonywanie powłok malarskich

Powłoki malarskie można wykonywać pędzlem lub wałkiem. Malowanie pędz –

lem polega na nanoszeniu farby równoległymi pasami minimalnie zachodzący –

mi na siebie w dwu kierunkach prostopadłych do siebie /krzyżowo/, nieznacznie

dociskając pędzel do malowanej powierzchni.

Technika malowania wałkiem polega na zanurzeniu wałka w farbie, przetocze –

niu przez powierzchnię żebrowaną tacki w celu równomiernego nasączenia go

farbą oraz odciśnięcia jej nadmiaru. Tak przygotowany wałek prowadzi się po

malowanej powierzchni równoległymi pasami, które powinny minimalnie na

siebie zachodzić. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza

się tę czynność w kierunku prostopadłym do pasów pierwszej warstwy.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.

6.2.Badania w czasie wykonywania robót

Przed wykonaniem –na zgodność z aprobatą techniczną zastosowanych materia-

łów oraz zgodności z zamówieniem.

Sprawdzenie materiałów malarskich należy przeprowadzać na podstawie zapi –

sów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych

przez producentów.

W ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych:

przygotowanie powierzchni, kolejne warstwy malarskie.

6.3.Badania w czasie odbioru robót

Badania przeprowadza się wizualnie sprawdzając czy malowana powierzchnia

jest równomiernie pokryta, występowanie zacieków, pęcherzy, smug, miejsc

niedomalowanych itp. Przy czym powłoki z farb emulsyjnych należy oceniać nie wcześniej niż po 7 dniach, powłoki z farb ftalowych po 14 dniach.

Sprawdzanie odporności powłoki na wycieranie poprzez lekkie potarcie po –

wierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest

odporna na wycieranie jeżeli na szmatce nie wystąpią kolory farby.

Sprawdzanie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej po –

wierzchni powłoki poprzez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą jeżeli na szczotce lub szmatce nie pozostają ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej

powierzchni nie wystąpią na niej smugi, plamy itp.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię malowania farbami emulsyjnymi oblicza się w m2. Jeżeli ościeża

otworów są malowane to nie potrąca się otworów o pow. do 3m2, jeżeli nie są

malowane nie potrąca się otworów o pow. do 1m2.

Powierzchnię malowania farbami olejnymi i ftalowymi oblicza się w m2 ich po-

wierzchni nie potrącając otworów o pow. do 0.25m2.

Malowanie elementów metalowych o powierzchni do 0.5m2 oblicza się w sztu-

kach, powyżej 0.5m2 w m2 powierzchni.

Ilość malowania określa się wg zasad j.w. na podstawie projektu z uwzględnie –

niem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w natu-

rze.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.

8.2.Wymagania przy odbiorze

Roboty uznaje się za zgodne z zamówieniem, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki

pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.

9.2.Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych po-

między Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót jest

wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni malowania według ceny

jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie

z Polskimi Normami.

PN-C-81607:1988 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowa-

ne kopolimeryzowane styrenowe

PN-C-81914:1988 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

Tom I cz. 4 – Wydawnictwo Arkady – 1990

Fiertak M. Bodnar M. Ogólna charakterystyka farb, lakierów i impregna –

tów. ,,Materiały budowlane 7 /99