załącznik 1D

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY IZOLACYJNE

(CPV 45320000-6 )

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian piwnic i fundamentów budynku stołówki przy Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą nieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe zadania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót izolacyjnych  dla inwestycji wg pkt. 1.1 i obejmują:

- wykonanie przeciwwilgociowej i termicznej izolacji pionowej na ścianach piwnic i  fundamentach.

1.4 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania  Ogólne niniejszej specyfikacji.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania formalne wobec zastosowanych technologii:

- Aprobata Techniczna ITB

- Certyfikat Zgodności z Aprobatą

Systemy  zastosowane powinny być zgodne z technologią i kartami technologicznymi.

1.6 Materiały

1. Powłoka uszczelniająca

-  dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa

Właściwości powłoki z dyspersyjnej masy asfaltowo- kauczukowej:

-  zawartość wody w masie nie więcej niż 60 %,

-  czas tworzenia powłoki, nie później niż po upływie 6 godzin

-  odporna na zasady

2. Papa termozgrzewalna – dwie warstwy

3. Płyty termoizolacyjne – styrodur frezowany przyklejony do izolacji z papy

-  temperatura użytkowania - 50º do 75ºC

-   palność B1- trudnopalny,

-  odkształcalność ≤5%

4. Folia kubełkowa jako warstwa zabezpieczająca styrodur

1.7 Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

1.8 Transport

Materiały izolacyjne można przewozić dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy IIIa, w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jednak obok  drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.

1.9 Wykonanie robót

- Prowadzenie robót związanych z  dociepleniem i zaizolowaniem  ścian piwnic i  fundamentów należy wykonywać w wykopach odsłaniających w/w ściany.

- Ściany wykopów przy budynku należy umocnić jednostronnie.

-Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej, należy przygotować powierzchnię ściany zgodnie z wymogami przyjętego systemu ocieplającego.

- Po wykonaniu izolacji i docieplenia ścian piwnic i fundamentów warstwy izolacyjne należy zabezpieczyć folią kubełkową.

1.10 Kontrola jakości robót

Sprawdzenie jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną formę protokołu, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy.

W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na:

- sprawdzenie materiałów na podstawie dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą specyfikacją.

- sprawdzenie nierówności powierzchni podkładu ,

- sprawdzenie poprawności układania warstw,

- kontrole ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji.

Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą czystą  powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub uprzednio ułożonej warstwy

1.11 Odbiór robót

Odbiór robót nastąpi po dokonaniu oględzin. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

1.12 Podstawa płatności

- Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

1.13 Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.

Papa asfaltowa na tkaninie   technicznej.