# załącznik 1F

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
           OPASKA  WOKÓŁ BUDYNKU                      CPV 452332207

### 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem opaski betonowej przy budynku stołówki Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem opaski wokół budynku z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7cm i ułożenia obrzeży chodnikowych.

Zakres robót obejmuje:

-  wykonanie rozbiórki istniejącej opaski z płyt chodnikowych,

-  wykonanie drobnych robót ziemnych,

-  wykonanie warstwy podbudowy z piasku,

-  ułożenie obrzeży chodnikowych na ławach betonowych.

-  ułożenie płyt chodnikowych na podsypce piaskowej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, warunkami przetargowymi, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

### 2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” p.2

2.1. Płyty chodnikowe betonowe

Zakres robót przewiduje wykonanie opaski z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7cm uzyskanych z rozbiórki istniejących chodników i opasek o ile będzie taka zgoda Zamawiającego.

2.1.1 Obrzeża betonowe

Zakres robót nie przewiduje zastosowania nowych obrzeży. Należy wykorzystać obrzeża betonowe uzyskane w trakcie rozbiórek istniejących opasek i chodników o ile będzie taka zgoda Zamawiającego.

2.1.2. Składowanie

Składowanie obrzeży i płyt chodnikowych powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. Obrzeża należy składować w pozycji budowania.

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

2.1.3. Materiały na podsypkę i zaprawę.

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-79/B-06711.Cement na podsypkę powinien być cementem portlandzkim marki nie mniejszej niż „25”, a do zaprawy betonowo-piaskowej marki nie mniej niż „35".

2.1.4. Materiały na ławy

Do wykonania ław pod obrzeża chodnikowe należy stosować beton klasy B 15 wg PN-88/B-06250.

### 3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” p.3.

Do wykonania warstw opaski należy stosować następujące rodzaje sprzętu:

-  łopaty,

-  taczki,

-  walec chodzony,

-  płyty wibracyjne.

Roboty związane z ustawieniem obrzeży i ułożeniem płyt chodnikowych należy wykonywać ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

### 4. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” p.4.

4.1 Transport płyt chodnikowych.

Transport płyt chodnikowych betonowych będzie odbywał się jedynie na terenie budowy, może więc odbywać się dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.2 Transport obrzeży betonowych.

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

### 5. WYKONANIE ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.

5.1. Przygotowanie podłoża

Podsypka piaskowa pod płyty chodnikowe winna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zaleceń Inspektora nadzoru z dopuszczalnymi tolerancjami.

Nierówności i zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

5.2. Ustawienie obrzeży betonowych

Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeż. Ustawiać obrzeża na ławach betonowych na podsypce piaskowej o grubości 10cm, obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać 1cm. Przed zalaniem spoin zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane wodą.

### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.

6.1 Wykonanie opaski.

Sprawdzeniu podlega dno wykopów, zagęszczona warstwa podłoża z piasku, osadzenie obrzeża betonowego i jego prostolinijności, nawierzchnia z płyt chodnikowych.

6.2 Ocena prefabrykatów

Prefabrykaty przeznaczone do wbudowania należy ocenić wizualnie ponieważ wykorzystane zostaną elementy z rozbiórki.

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii obrzeży w planie – max odchylenie może wynieść 1cm na każdy 100m,

- równość górnej powierzchni – tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową ≤1cm na każde 100m,

- dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite – sprawdzenie co 10m.

### 7. OBMIAR ROBÓT.

7.1 Wymagania ogólne.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” p.7.

7.2 Obmiar robót.

Jednostką obmiarową dla ułożenia płyt chodnikowych jest 1m2 wykonanej opaski wokół budynku.

Jednostką obmiarową dla ułożenia obrzeży jest 1m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

### 8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1 Wymagania ogólne.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.

9.2. Wykonanie opaski z płyt chodnikowych.

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostki obmiarowe wg p.7.2 niniejszej SST. Cena obejmuje:

-    ukształtowanie dna,

-    wykonanie podsypki piaskowej i zagęszczenie,

-    dostarczenie płyt chodnikowych,

-    ułożenie płyt chodnikowych,

-    zasypanie spoin piaskiem

9.3 Ułożenie obrzeży chodnikowych.

Cena wykonania 1m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie koryta,

- rozścielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeża,

- wypełnienie spoin,

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-06714/15		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.

PN-B-06714/12	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-11111	Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i mieszanka.

PN-B-06050		Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250		Beton zwykły

PN-B-06711		Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

PN-B-10021		Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11113		Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701		Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

BN-80/6775-03/01	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04	Prefabrykaty budowlane. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża