załącznik 1G

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1.  WSTĘP

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  nawierzchni placu po wyburzonym zsypie przy budynku Stołówki Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objętych SST

Ustalenia zawarte niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wykonanie remontu  nawierzchni bitumicznych przy użyciu przy użyciu betonu asfaltowego.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST   są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest   odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich   zgodność z SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiałami stosowanymi do wykonania  nawierzchni wg  technologii niniejszej SST są:

2.1.1. Mieszanka betonu asfaltowego na gorąco  wg PN-S-96025 [2]

2.1.3. Kruszywa  wg normy PN-B-11112:1996 [3]

2.1.4. Mączka wapienna wg PN-S-96504  [4]

2.1.5. Asfalt drogowy D-70 wg PN-65/C-96170  [5]

2.2. Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych na gorąco    należy stosować kruszywa łamane w proporcjach i parametrach  jakościowych zależnych od kategorii ruchu oraz rodzaju  warstwy nawierzchni na jaką jest przeznaczona mieszanka.

3. SPRZĘT

3.1. Do wykonania nawierzchni mieszanką bitumiczną na  gorąco wykonawca winien użyć następującego sprzętu   technicznie sprawnego:

3.1.1. Wycinarka mechaniczna do nawierzchni

3.1.2. Młot pneumatyczny

3.1.3. Zagęszczarka mechaniczna płytowa

3.1.4. Walec stalowy samojezdny 8 Mg

3.1.5. Termos do przewozu asfaltu do 3.000 ltr.

3.1.6. Ciągnik kołowy

3.1.7. Inny drobny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1.Asfalt

Transport asfaltu powinien odbywać się zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4]

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w :

- cysternach samochodowych,

- bębnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

4.2. Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu  w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.

4.3.  Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu  w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi  asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.4. Transport mieszanki betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka  powinna być pokryta pokrowcem.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system grzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót winien   przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji  projekt  organizacji robót, oznakowania prowadzonych robót zatwierdzony przez Zamawiającego oraz harmonogramem realizacji  robót.

5.2. Zakres wykonywanych robót:

5.2.1. Dokładne  oczyszczenie  krawędzi remontowanej   nawierzchni z zanieczyszczeń.

5.2.2. Po oczyszczeniu krawędzie należy posmarować  emulsją asfaltową w ilości 0,4-0,5 kg/m2.

5.2.3. Na posmarowaną powierzchnię rozścielić uprzednio   przygotowaną mieszankę bitumiczną dokładnie zagęszczając  przy użyciu walca lub zagęszczarki.

5.3. Dobór standardu mieszanki mineralno-bitumicznej oraz   rodzaju kruszywa uzupełniającego jak również ilości  lepiszcza i wypełniacza zależny jest od kategorii ruchu   oraz od rodzaju  wykonywanej nawierzchni.

5.4. Wykonywanie nawierzchni przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych  należy wykonywać w sprzyjających warunkach   atmosferycznych przy suchej i ciepłej pogodzie w  temperaturze powyżej 5 stopni C.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania kontrolne obejmują cały proces wykonawstwa od  okresu przygotowawczego do zakończenia robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2.  W czasie wykonywania robót należy kontrolować:

6.2.1. Dokładność obcięcia krawędzi

6.2.2. Dokładność oczyszczenia i posmarowania asfaltem  krawędzi wykonywanej powierzchni.

6.2.3. Jakość wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej (ocena  makroskopowa), temperaturę w czasie wbudowywania i  zagęszczania, która powinna wynosić 125-160oC.

6.6.4. Sposób wykonywania złączy z istniejąca nawierzchnią,  które nie mogą powodować nierówności i powinny być ściśle   związane z nawierzchnią.

6.2.5. Sprawdzenie równości w kierunku podłużnym i poprzecznym,   prześwity między nawierzchnią i 4-ro metrową łatą nie    powinny przekraczać wartości  6 mm.

6.2.6. Wygląd zewnętrzny wykonanej nawierzchni  powinien być   jednolity, bez miejsc porowatych, łuszczących się,  spękanych i przebitumowanych.

6.3. Badania kontrolne wbudowanej mieszanki i jej ocenę zgodnie   z receptą wykonuje się na podstawie ekstrakcji z wyciętych   próbek z gotowej warstwy wyremontowanej nawierzchni po jej  zagęszczeniu i ostygnięciu.

Próbki pobiera się losowo co najmniej po jednej z dziennej    działki roboczej. Wyniki wykonanych ekstrakcji użytych    mieszanek w stosunku do recepty powinny mieścić się w granicach tolerancji przedstawionych w tablicy nr 1

Tablica 1. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

| Lp | Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej | Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni dróg o kategorii ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | KR 1-2 |  |
| 1 | Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 |  6,0 |  |
| 2 | 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 |  4,0 |  |
| 3 | Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075 |  2,0 |  |
| 4 | Asfalt |  0,5 |  |

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarową wykonania nawierzchni  przy   użyciu mieszanek bitumicznych jest 1 Mg wbudowanej mieszanki.

7.2. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu   wykonanych robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości  wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej.

7.3. Obmiar robót obejmuje roboty określone  umową.

7.4. Obmiar robót dokonuje Wykonawca przy współudziale  przedstawiciela Zamawiającego i uzgadnia w  trybie ustalonym umową.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Roboty ulegające zakryciu .

8.2. Po zakończeniu całości robót objętych kontraktem i skompletowaniu przewidzianej umową dokumentacji, Wykonawca    zawiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru, który po sprawdzeniu i  stwierdzeniu gotowości robót do odbioru informuje o powyższym Zamawiającego, który wyznacza termin odbioru zgodnie z umową.

Podczas odbioru robót po przejrzeniu dokumentacji i  oględzinach wizualnych sporządza się i podpisuje ostateczny   protokół odbioru robót.

8.3. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów kontrolnych okazały się zgodne z wymaganiami określonymi w punktach 2,5 i 6 niniejszej SST.

8.4. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych lub poleci rozbiórkę wadliwych robót i ponowne ich wykonanie wg zasad określonych w niniejszej SST. Zamawiający może uznać wady za nie mające zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanego remontu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość i za wady trwałe. Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca wykona na swój koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI.

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ,,Wymaganiach Ogólnych”.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni asfaltowej  obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów,

- oczyszczenie uszkodzonego miejsca z usunięciem rumoszu,

- skropienie bitumem oczyszczonych ścianek krawędzi istniejących ,

- rozścielenie mieszanki mineralno-asfaltowej dwiema warstwami,

- ubicie lub uwałowanie poszczególnych warstw.

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

BN-67/8934-03   "Remont cząstkowy nawierzchni  powierzchniowo bitumowanej"

PN-B-11112/96  "Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych"

BN-71/6771-02   " Asfaltowa emulsja kationowa ".

PN-S-96025 Nawierzchnie asfaltowe.

PN-B-11112:96  Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni  drogowych.

PN-S-96504 Drogi samochodowe.  Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.

PN-C-96170  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-B-01102:96  Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne.  Podział, nazwy, określenia.